ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10045438

CODIGO                            DETALLE                                              CANTIDAD

1649        ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 12.7 MM	650UN

1650	        ABRAZADERA HF CAÑO 100 FERRUL 19.1 MM	800UN

9574        CRUCETA HF P/PVC JECCCC 110 X 75 MM	          20UN

2237	        VALVULA HF RETENCION HORIZONTAL 63 MM	5UN

CODIGO 1649 - Las Abrazaderas de hierro fundido para F°C° estarán  fabricadas de acuerdo a los planos indicados y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

Las piezas deberán venir acompañadas de sus correspondientes aros de goma.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de OSE - 1973

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 1650 - Las abrazaderas de hierro fundido para FC serán fabricadas de acuerdo a los planos y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

La rosca será para ferrul de PVC.

Las abrazaderas deberán venir con sus correspondientes aros de goma.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 9574 - CARACTERISTICAS

Las Piezas Especiales podrán serán de fundición ferrosa y estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Las Piezas Especiales de fundición ferrosa estarán revestidas interiormente y exteriormente debiéndose indicar las características y Norma de ensayo utilizadas estando además de acuerdo a los planos del Catalogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año 1995 y/o al

Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

Las piezas cuyos diámetros no figuran en los planos, serán consideradas en su construcción idénticas a las demás con excepción de los diámetros.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788 y las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de OSE - 1973 - y Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 2237 - Las valvulas serán bridadas, con asiento elástico y de clapeta.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Cronograma de entrega:  Una partida dentro de los 120 días.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.