CONTRATO MARCO 17921

POS  CODIGO           DETALLE                                          CANTIDAD

10	12551      BARRERA DE SEÑALIZACION METALICA	    300	UN

ESPECIFICACIONES PARA BARRERA SEÑALIZACION METALICA

Barrera de señalización de tipo caballete con las dimensiones indicadas en el croquis adjunto.

Deberán ser de chapa N° 18 de 1,2 mm, hierro ángulo 1" x 1 1/8 o caño redondo de 3/4" , 2 mm de espesor.

Deberá venir con franjas de 9 a 10 cm aprox. en colores naranja y blanco, con el logo de OSE de 28 a 30 cm de ancho aprox., y las escrituras indicadas en el croquis, en color naranja de 7 cm de alto aprox.

Estos colores deberán ser luminosos, fluorescentes y reflectantes (para todo el cartel exceptuando el caballete).

El material reflectivo a utilizar será grado ingeniero y la reflectividad será mayor o igual a 70 mcd/m2lx de acuerdo con la Norma ASTMD 4956-05.

LOGO de OSE -

Diseño

. El logo de OSE solicitado estará de acuerdo al Manual del Sistema de Identidad Institucional – v 1.0/2008.

Colores

Versión color/tinta directa

. Celeste: Pantone 306 C

. Azul: Pantone 307 C

. Fondo blanco

Código 12551 - BARRERA SEÑALIZACION

Entrega: Dentro de los 120 días en Almacén Central.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.