ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10048978

POS       CODIGO                       DETALLE                                               CANTIDAD

10	      1669	ABRAZADERA HF CAÑO 250 FERRUL 25.4 MM	20

20	      9506	CAPUCHON HF P/VALVULA 100MM	                   35

30	      9507	CAPUCHON HF P/VALVULA 150MM	                   60

40	      1146	TEE HF P/PVC JECCB 250 X 100 MM	          20

50	      1135	TEE HF P/PVC JECCC 250 X 160 MM	           5

60       1662	ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 19.1 MM	100

70	      9504	CAPUCHON HF P/VALVULA 75MM	                   60

80	     1143	TEE HF P/PVC JECCB 160 X 75 MM   	          30

CODIGO 1669-1669:

Las Abrazaderas de hierro fundido para F°C°estarán  fabricadas de acuerdo a los planos indicados y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 9506-9507-9504:

Capuchón de hierro fundido para maniobrar válvulas de HF de 100mm estarán  fabricadas de acuerdo a los planos indicados y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.

CODIGO 1146-1135-1143:

Las Piezas Especiales podrán ser de fundición ferrosa.

Las Piezas Especiales estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

Las Piezas Especiales de fundición ferrosa estarán revestidas interiormente y exteriormente debiéndose indicar las características y Norma de ensayo utilizadas estando además de acuerdo a los planos del Catalogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año 1995.

Las piezas cuyos diámetros no figuran en los planos, serán consideradas en su construcción idénticas a las demás con excepción de los diámetros.

JUNTAS ELASTICAS

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

DE LAS VERIFICACIONES

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

PLAZA DE ENTREGA

Una sola partida puesta en Almacén Abayuba dentro de los 120 días de la fecha de notificación para los códigos 1669-9507-1146-1135-1662-1143.

Los códigos 9504-9506 se deberán entregar en una sola partida en Almacén Central

dentro de los 120 días de la fecha de notificación.